ESTUDO DA VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CASCA DE ARROZ E DA CINZA DA CASCA DE ARROZ NA FABRICAÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICOS REFRATÁRIOS

Kamille Beatriz de Freitas1, Claudio Michel Poffo2, Zeane Vieira Borges3

1Universidade Federal de Santa Catarina/Campus Araranguá/kamillebf@hotmail.com

2Universidade Federal de Santa Catarina/Campus Blumenau/claudio.poffo@ufsc.br

3Universidade Federal de Santa Catarina/PGMAT-EMC/zeane.borges@posgrad.ufsc.br

Palavras-Chave: Casca de arroz, Cinza da casca de arroz, Propriedades térmicas, Propriedades refratárias.

INTRODUÇÃO

A rizicultura é uma das principais culturas agrícolas do sul de Santa Catarina, sendo essa região também considerada polo industrial cerâmico no estado. Visto que as indústrias estão cada vez mais minimizando desperdícios e integrando subprodutos em seus processos como fonte de inovações tecnológicas e redução de custos, neste trabalho, estudamos a formação de compósitos cerâmicos refratários utilizando como subproduto os resíduos agrícolas gerados na rizicultura. Os resíduos são a Casca de Arroz (CA) e a Cinza da Casca de Arroz (CCA), no qual ambos possuem baixo valor comercial e difícil biodegradação, sendo um agente poluidor ao meio ambiente quando descartado incorretamente. O objetivo deste trabalho é caracterizar as propriedades estruturais e térmicas da CA, CCA e argilas refratárias, a fim de obter a proporção adequada dos componentes para formação de um compósito cerâmico refratário.

METODOLOGIA

As amostras de CA e CCA foram coletadas em uma cooperativa de beneficiamento de arroz da cidade de Jacinto Machado – SC. Para caracterização das propriedades estruturais e térmicas dessas amostras, foram efetuados os processos de Difração de Raios X (DRX) e Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), e a técnica de Espectroscopia de Absorção Fotoacústica (EAF) para obtenção da difusividade térmica. As amostras de argilas refratárias foram concedidas por uma indústria de minérios da cidade de Ijaci - MG. Para caracterização das argilas, utilizou-se o processo de DSC e as difusividades térmicas encontradas por EAF. Todas as amostras foram moídas, separadamente, por 10 min em um moinho de alta energia (SPEX 8000M) e prensadas em forma de pastilha com espessura de aproximadamente 500 microns. Após a obtenção das difusividades térmicas por EAF, as amostras de resíduo agrícola e de argila refratária que apresentaram o menor valor de difusividade térmica foram selecionadas. Para obtenção da melhor proporção adequada de um compósito cerâmico refratário, variamos entre 5, 10 e 15%, a composição de um resíduo agrícola em uma matriz de argila refratária. Após isso, essas novas amostras foram moídas, prensadas e caracterizadas por EAF para obtenção de compósitos cerâmicos refratários com propriedades tecnológicas avançadas em relação aos seus componentes individuais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A técnica de DRX realizada para as amostras de CA e CCA apresentaram que, ambas as amostras possuem fase amorfa em seu difratograma. Isso significa que nem toda sílica amorfa foi cristalizada, e para isso acontecer, a temperatura de queima deveria ser maior. Os resultados de DSC para CA e CCA, sem tratamento térmico prévio, apresentaram eventos endotérmicos em 74ºC e 60ºC, respectivamente, associados à evaporação da água adsorvida em suas superfícies. Porém, a CA apresentou mais dois eventos exotérmicos em 290ºC e 402ºC, associados à volatização de compostos orgânicos em sua composição. Este evento não ocorreu na CCA, sugerindo que a temperatura de queima seja igual ou superior a 500ºC. As difusividades térmicas encontradas por EAF estão apresentados na Tabela 01.

Tabela 01 – Difusividades térmicas encontradas por EAF.

| Amostra | Espessura (μ) |  |  | Difusividade Térmica (cm2/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Casca de Arroz |  | 290 | 0,0195 |  |
| Cinza da Casca de Arroz |  | 460 | 0,0859 |  |
| Argila Catarinense |  | 440 | 0,0502 |  |
| Argila Caulim |  | 470 | 0,0676 |  |
| Argila Caulinítica Amarela |  | 540 | 0,0921 |  |
| Argila Caulínitica Branca |  | 560 | 0,0873 |  |
| Argila Preta |  | 460 | 0,0531 |  |
| Argila Caulinítica Rosa |  | 500 | 0,0670 |  |

Fonte: Autor, 2018.

Com a Tabela 01, observamos que a CA, a Argila Catarinense e a Argila Preta obtiveram as menores difusividades térmicas encontradas, sendo essas as argilas selecionadas para composição dos compósitos cerâmicos refratários.

Tabela 02 – Proporções de CA e argilas refratárias com suas espessuras e difusividades térmicas encontradas.

| Amostra | Espessura (μ) |  |  | Difusividade Térmica (cm2/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Catarinense + 5% CA |  | 660 | 0,1555 |  |
| A. Catarinense +10% CA |  | 480 | Não convergiu |  |
| A. Catarinense + 15% CA |  | 510 | 0,1237 |  |
| A. Preta + 5% CA |  | 560 | 0,0821 |  |
| A. Preta + 10% |  | 670 | 0,1365 |  |
| A. Preta + 15% |  | 640 | 0,1118 |  |

Fonte: Autor, 2018.

Com base nos resultados apresentados na Tabela 02, o compósito refratário que apresentou a menor difusividade térmica é aquele composto por Argila Preta + 5% de CA.

CONCLUSÃO

Neste estudo investigamos o comportamento térmico e as difusividades térmicas da CA e CCA. Observamos que a CA possui baixa difusividade térmica quando comparada com a CCA. Seguidamente, concluímos que a proporção de argila refratária adicionada de um resíduo agrícola que apresentou a menor difusividade térmica (0,0821cm2/s) foi a Argila Preta com 5% de Casca de Arroz. Conforme os dados obtidos por DSC, devido à matéria orgânica presente na composição da CA, é indicado o uso dessa composição para fins refratários em temperaturas inferiores a 290ºC, para que não haja volatização da matéria orgânica e consequentemente perda de estabilidade mecânica do compósito.